Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras

## Estado de São Paulo

CNPJ 46 151 718 / 0001 - 80

MEMORIAL    DESCRITIVO

Obra 	:	Execução de Pista de Skate em Concreto.

Local 	: 	Rua Egídio Navarro esquina com Avenida João Cernach.

Município : 	Birigui – SP.

Serviços Preliminares :

Inicialmente deverá ser executada uma raspagem com retirada de material 	orgânico do terreno, com espessura mínima de 10 cm, devendo este material ser 	transportado para bota fora.

Deverá ser previsto nos canteiros de obras, barracos para guarda de materiais 	e equipamentos.

Deverá ser previsto tapume ou cerca de fechamento em tela do terreno para 	que fique a obra isolada de pessoas não pertencentes ao quadro de funcionários da empresa e 	ou da fiscalização, evitando-se assim riscos desnecessários.

Movimento de Terras :

De acordo com cotas do Projeto Arquitetônico, deverão ser executados os 	patamares definidos, cortes e aterros internos a Obra.

Nos aterros a compactação deverá ser de acordo com as Normas da ABNT, 	bem como a qualidade do material deverá ser apropriada para o fim a que se destina.

Nos cortes se forem detectados materiais de má qualidade, os mesmos 	deverão ser retirados e substituídos por material de 1ª categoria e ser devidamente lançados e 	compactados com equipamentos apropriados.

Piso e Rampas de Concreto :

A base em concreto Fck 18 MPa prevista em orçamento foi de espessura 	mínima de 10 cm, armado com tela de aço CA - 60 , o concreto  com slump 5 cm (± 1 cm),  	executadas com forma de tábuas de pinho (ou similar) de boa qualidade, devendo as mesmas 	estarem alinhadas e niveladas de acordo com as cotas de nível de projeto.

Sobre a base foi previsto alvenaria estrutural com blocos de concreto, nas 	alturas correspondentes aos cortes definidos em projeto arquitetônico, os gabaritos das 	rampas serão em madeirit nas inclinações estabelecidas em projeto de arquitetura, 	devidamente revestida e impermeabilizada com produto de comprovada qualidade.

O Concreto deverá ser corretamente adensado ( vibrado ) de modo a não 	apresentarem falhas de concretagem, o uso de aditivos somente poderá ser aplicado se 	houver a concordância da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Birigui.

Acessórios / Corrimão / Tubos de Borda :

O corrimão de ferro galvanizado será do tipo redondo, de 1ª qualidade, com 	largura mínima de 2.1/2” com espessura de 4mm, necessária para uma boa resistência, nas alturas definidas em projeto .

As cantoneiras de ferro galvanizado serão de 3”x3” e =  4 mm , assentadas com grapas e soldadas a estrutura interna do piso, os tubos de ferro galvanizado de borda ( cooping ) serão de  Ø  2” x 4 mm

Todas as peças deverão receber tratamento antiferruginoso em duas demãos 	após lixamento e emassamento para correção das imperfeições da solda, após o que serão 	pintados com tinta esmalte sintético em cor a ser definida.

Revestimentos  Paredes :

Nas paredes serão aplicados chapisco no traço 1:3 e posteriormente reboco 	(massa mista), para receber pintura làtex acrílica.

Pisos :

Em todos os locais de rampas e patamares serão executados pisos 	devidamente polidos com máquina, conforme projeto.

Pintura :

Todas as partes  metálicas deverão ser pintadas com tinta esmalte sintético, 	após aplicação de pintura antiferruginosa, ambas  em duas demãos.

As paredes receberão látex acrílico, nas cores a serem definidas pela 	fiscalização da P. M. Birigui.

Serviços  Complementares :

Será executado rebaixamento das guias onde necessário para o acesso de 	cadeirantes nas calçadas, assim como pintura de demarcação de vaga símbolo para 	deficientes, nivelamento dos desníveis internos aos prédios onde necessário e/ou definido 	pela fiscalização da P. M. Birigui, além do plantio de grama em placas.

Será executado alambrado em postes de concreto tipo gavião, assentados em mureta de concreto armado para fixação da tela de alambrado em arame galvanizado de malha #2” e fio 14 BWG, arrematado com 3 fios de arame farpado na parte superior.

Verificação Final e Limpeza :

Após o término dos serviços será efetuada vistoria, corrigindo os prováveis 	problemas e só assim será executada uma limpeza geral para a entrega provisória da Obra.

Birigui – SP ,  23  de  novembro de  2010 .

WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI

Prefeito Municipal

ARQTº  MILTON  LOT  JÚNIOR

Secretário de Obras e Autor do Projeto

CREA – SP – 060.090.668-3