Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras

## Estado de São Paulo

CNPJ 46 151 718/0001 - 80

## M E M O R I A L    D E S C R I T I V O

## OBRA: 	Execução de Pavimentação Asfáltica em CBUQ.

LOCAL: 	Rua Fiorantina Babeto Capuano,Rua Manoel Rodrigues Silva, trecho da Rua Olívio Alves Landim, R. Marilza Capuano e R. Donato Antonio

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

A placa da obra será constituída por chapa em aço galvanizado nº 16, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries, fundo em compensado de madeira espessura 12 mm, requadro e estrutura em madeira, pintada com marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme dimensões e especificações da empresa Gerenciadora, será fixada com o fornecimento de pontaletes de madeira de 3”x3”, cimento / brita / areia, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da placa, devendo ser fornecida pela empresa ganhadora da licitação.

LIMPEZA DO TERRENO

Consiste nos serviços de remoção (escavação , carga , transporte) de entulhos , material vegetal e outros inservíveis , necessários à implantação da obra , até que se atinja uma camada com material de boa qualidade e também resistência satisfatória .

TERRAPLENAGEM

Constará dos serviços de corte e aterro compactado até a profundidade de 40 cm , inclusive com bota-fora quando a qualidade do solo não for boa e haja necessidade de importação de material , ficando a cargo da empresa a escolha da jazida , estando esta sujeita à aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Birigui.

PREPARO DO SUBLEITO

Compreendendo os serviços de compactação do solo natural da pista , com regularização do fundo da caixa , escarificação do terreno , umedecimento ou secagem do terreno , até que atinja um teor ótimo de umidade para o início da compactação da camada até a obtenção de no mínimo 95% em relação ao ensaio do Proctor Normal,      conforme exigências do projeto será feito o controle tecnológico com relação às características e qualidades dos materiais a serem utilizados, ao desvio em relação à umidade, sempre inferior a 2% ( dois por cento) e à espessura e homogeneidade das camadas, acabamento de superfície, acerto das cotas finais, controle geométrico e ensaios geotécnicos. As operações necessárias à conformação do projeto , tanto longitudinal , como transversalmente , deverão ser de acordo com a seção 3.01 do Manual de Normas do D.E.R.- SP.  Toda a execução dos serviços bem como  os  ensaios  tecnológicos  deverão  obedecer  às  especificações  e  quantidades  mínimas  exigidas  pelas Normas :NBR 6459; NBR 7180; NBR 7181; NBR 7182 .

REFORÇO DO SUBLEITO

Será executado em camada de no máximo 30 cm de espessura , utilizando-se equipamentos adequados , até que se atinja , depois de compactado , 95 % do Proctor Normal .

BASE DE SOLO ARENOSO FINO

A base consiste na execução de uma camada adicional de solo , com espessura de no mínimo 30 cm , com qualidade superior , sobre o subleito , tendo como objetivo melhorar a capacidade de suporte do pavimento.

O material a ser utilizado será de primeira categoria , sujeito à aprovação pelos ensaios do Controle Tecnológico ; o esparrame , homogeneização e compactação do mesmo serão feitos com equipamentos apropriados para que se atinja um teor ótimo de umidade e grau de compactação de no mínimo 95% em relação ao ensaio do Proctor Normal , sem adição de aditivo estabilizantes e/ ou impermeabilizante químico sólido , no solo já pulverizado.

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA

A imprimação impermeabilizante é uma camada que consiste na aplicação de material betuminoso sobre uma  superfície  não  asfáltica , utilizando - se asfalto diluído de petróleo tipo CM-30 , com taxa de aplicação mínima de 1,00 L / m² ( um litro por metro quadrado ).

Deverá ser utilizado caminhão espargidor com barras, com operação manual onde não se consiga a prática com a barra , tendo dispositivo próprio para aquecimento. Após a aplicação , o trecho deverá ficar fechado para o tráfego de veículos ,  por no mínimo 24 horas.

DESCRIÇÃO

Os serviços aos quais se refere a presente seção consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de capa de rolamento de Concreto Betuminoso Usinado à Quente, de conformidade com a norma a seguir e detalhes executivos contidos no projeto.

Genericamente, concreto asfáltico é uma mistura homogênea e convenientemente dosada de agregado mineral de graúdo a fino, material de enchimento (filler mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina apropriada.

Observação:Ter controle tecnológico conforme normas do DNIT – Entregar Laudo Pavimentação do controle Tecnológico por empresa credenciada.

MATERIAIS

O agregado a ser utilizado será constituído por pedra britada devidamente livre de impurezas. A porcentagem de partículas lamelares não deve exceder 15% (quinze por cento) do total do agregado, e deverá atender a GRADUAÇÃO "C", conforme manual de normas do DER -SP, publicação de 1991, e precisará atender a tabela abaixo de "porcentagem em peso que passa pelas peneiras".

( mm )				 ASTM						%

19	mm				(3/4")                          100

12,5	mm				(1/2")                          85 - 100

9,5	mm				(3/8")                          70 - 90

4,75	mm				n°4                             50 - 80

2,0	mm				n°10                            30 - 65

0,42	mm				n°40                            15 - 40

0,18	mm				nº80                            10 - 25

0,075	mm 				n°200                           6 - 10

O agregado fino consiste nas partículas que passam na peneira nº 4 (4,75 mm) podendo ser constituído de areia, pó de pedra ou mistura de ambos, isentos de impurezas, tais como torrões de argila e matéria orgânica.

O material de enchimento ou filler deverá ser constituído de partículas finamente divididas e inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticas, tais como pó calcário, cal hidratada, cimento Portland comum.

Os agregados deverão, ainda, apresentar as seguintes características físicas e mecânicas:

a) abrasão Los Angeles < 40%, determinada pelo método DER M 24-61;

b) resistência à desintegração (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 200% sob ação de soluções saturadas de sulfato de sódio, ou 30% no sulfato de magnésio, determinadas após 5 ciclos pelo método DNER ME 809-64;

c) equivalente de areia do agregado fino > 55%, determinado pelo método DNER ME 54-63;

d) adesividade maior que 4., ao material asfáltico que será empregado na obra, determinada pelo método DER M 149-61, utilizando-se melhoradores de adesividade, se necessário;

e) granulométrica determinada pelo método DER M 5-61.

O material asfáltico poderá ser um dos seguintes:

Cimento Asfáltico de Petróleo tipos CAP-30/45 ou CAP-50/70 (classificação por penetração) ou CAP-55 ou CAP-20 (classificação por viscosidade), satisfazendo respectivamente as exigências contidas na EB- 78/84 e EB- 78/86 da ABNT /IBP .

Dosagem da mistura asfáltica :

A mistura asfáltica deverá ser dosada pelo método Marshall.

EXECUÇÃO

Equipamento

a) veículos de caçamba basculante para transporte dos agregados;

b) depósito para o material asfáltico, munido de bomba, de modo a permitir que sua circulação seja contínua e desembaraçada, do depósito ao misturador da usina, durante todo o período de operação. O depósito deve ser capaz de aquecer e manter o material nas temperaturas especificadas, o que deverá ser feito por meio de serpentinas a vapor , eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. As tubulações e os acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor;

c) usina volumétrica ou gravimétrica. A usina deverá ser equipada, além disso, com um termômetro de mercúrio, com escala indicadora, pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga dos silos quentes, para registrar a temperatura dos agregados neles armazenados;

d) veículos para transporte da mistura asfáltica, dotados de caçamba basculante e de lonas impermeáveis para cobertura durante o transporte entre a usina e o local de aplicação;

e) acabadora autopropelida capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e seção transversal do projeto, dotada de parafuso sem fim para boa distribuição da mistura na largura de uma faixa, marchas para a frente e para trás, além de alisadores e lamina vibratória para um pré - adensamento da mistura;

f) equipamento para a compactação, constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso;

g) o material a ser usado no recapeamento asfáltico deverá ser fornecido por usina devidamente autorizada a funcionar pela CETESB, podendo também ser usado usina móvel nas mesmas condições. Tal exigência se faz necessária, para atender a legislação de regulação do meio ambiente.

h) Devem ser utilizados complementarmente, soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais, pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais, vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista.

i) Não será permitida a execução de qualquer fase dos serviços em dias de chuva.

Transporte da mistura

Os caminhões basculantes para transporte da mistura asfáltica deverão apresentar suas caçambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade mínima de água ensaboada, óleo solúvel ou solução cal, para evitar aderência da mistura à caçamba. Para essa finalidade não será permitido o emprego de gasolina, querosene, óleo diesel e produtos similares.

Quanto às condições climáticas, associadas a distância de transporte, o exigirem, todos os carregamentos de mistura deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da carga transportada. Não será tolerada redução de temperatura da mistura superior a 10% em ºC no seu transporte entre a usina e o local da aplicação.

Regularização e distribuição, acabamento e compactação

Limpeza completa, varrição com compressor e bota-fora, pintura de ligação e distribuição da massa de regularização (binder) com motoniveladora se necessário e de no máximo 1,50 cm (um e meio centímetros) de espessura, a imprimação ou pintura de ligação deve der executada, obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante, somente para correções localizadas ou locais de difícil acesso pode ser utilizada a caneta, a imprimação deve formar uma película homogênea e promover condições adequadas de aderência quando da execução do concreto asfáltico.

O tráfego de caminhões para início do lançamento do material sobre a pintura de ligação, só é permitido após o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado. A mistura será distribuída com a acabadora. 		Deverá a acabadora operar independentemente do veículo que estiver descarregando. Enquanto durar a descarga, o veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal contato, deve ser assegurado previamente ao início dos trabalhos, o aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

A vibro-acabadora deverá deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzindo-se ao mínimo o número e o tempo de paradas, devendo estar sempre entre 2,5 e 10,0 m/min ( metros por minuto ).

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 125° C.

Compactação

Logo após a distribuição da mistura asfáltica na pista, será iniciada a sua compactação. A temperatura mais recomendável é aquela em que o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos – conforme DNER-ME 004 ( recomenda-se preferencialmente a viscosidade de 85 a 95 segundos ), a rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico, a fixação da temperatura de rolagem condiciona-se a vários fatores, como regra geral a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica pode suportar, considerando-se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaução quanto à espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação.

A prática mais frequente de compactação de misturas asfálticas densas usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumáticos de pressão regulável e rolo metálico liso tipo tandem. A rolagem será iniciada com o rolo de pneus com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com os rolos tipo tandem. Essas trajetórias serão distanciadas entre si de tal forma que, em cada passada, seja recoberta metade da faixa coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retomem sempre da mesma seção transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terão comprimentos diferentes. As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha à ré, não sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada que está compactada, inversões bruscas de marcha nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado e ainda quente.

As rodas dos rolos deverão ser molhadas com quantidade de água apenas suficiente para evitar a sua adesão ao ligante utilizado na mistura, tipo pulverizada, não se permitindo que escorra pelos pneus ou pelo tambor e acumule na superfície da camada.

A compactação deve prosseguir, sem interrupção, até que se obtenha na camada, a espessura mínima de 4,00 cm ( quatro centímetros ) fixado no projeto.

Aceitação e abertura ao trânsito

Os serviços serão aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente as exigências de materiais, da mistura asfáltica, de produção e transporte da mesma, da qualidade e manutenção dos equipamentos e da execução do pavimento.

Não será permitido nenhum trânsito sobre a camada concluída, enquanto sua temperatura for maior que a ambiente, devendo ser jogada uma fina camada de areia  lavada como capa selante.

Birigui – SP , 12 de Abril de 2011.

______________________________

Arqto.  Milton  Lot  Júnior

Secretário  de  Obras

______________________________

Engª Irma dos Santos

CREA – SP – 5061511229

ART – 922 212 201110233019