MEMORIAL  DESCRITIVO

1 - Execução de Guias e  Sarjetas

METRAGEM: – 3.981,93 metros.

O serviço será iniciado com o levantamento topográfico, para o cálculo das declividades mínimas para escoamento das águas pluviais, sendo que após a locação topográfica em campo (cotas e alinhamentos),será feito o movimento de terra mecanizado (corte/aterro), com a  motoniveladora.

ACERTO  DO  SOLO

Utilizando-se de motoniveladora, a via deverá ser nivelada, executando-se cortes ou aterros se necessário.

O local onde será executada as guias, deverá ser compactado para em seguida proceder o alinhamento das referidas guias e sarjetas.

EXECUÇÃO

Será executada em máquina específica, produzindo uma guia e sarjeta integral, de concreto extrusado de grande densidade, auto suportante e estruturalmente resistente.      Concreto usinado com “Slump-Zero” ± 2, com consumo 250 Kg/m3, com acabamento com argamassa desempenada no traço 1:4. As guias e sarjetas deverão ser moldadas sob o solo firme, caso haja necessidade de troca do mesmo deverá ser executado de maneira a atender as exigências técnicas, quando à implantação e execução das guias e sarjetas.

As guias e sarjetas deverão atender a inclinação mínima, para o escoamento das águas pluviais.

- OBS: Deverão ser observadas as interferências de redes de água e esgoto nos locais e seguir os dimensionamentos do projeto,  na execução das Guias e Sarjetas

- Controle Geométrico:-

As guias e sarjetas  terão sua forma e posição definidas pelos alinhamentos e cotas definidas de tal maneira que o escoamento de águas seja perfeito.

A tolerância permitida será de 15 milímetros, para mais ou para menos, nas cotas de cada ponto.

- Controle Tecnológico:

A qualidade do concreto utilizado será verificada através de ensaios de resistência à compressão simples, de acordo com os métodos DNER-ME 46-64 e 91-64. Deverão ser moldados, no mínimo, quatro corpos de prova para cada 70 m3 de concreto, moldadas no local da concretagem. Cada grupo de quatro corpos caracterizará uma amostra.

- Corte de dilatação:

Após isso serão executados os cortes de dilatação dispostos a cada 20 metros.

2 - Execução de Pavimentação Asfáltica

LIMPEZA DO TERRENO:

Consiste nos serviços de remoção (escavação, carga, transporte) de entulhos, material vegetal e outros inservíveis, necessários à implantação da obra, até que se atinja uma camada com material de boa qualidade e também resistência satisfatória.

TERRAPLENAGEM:

Constará dos serviços de corte e aterro compactado até a profundidade de 30 cm, inclusive com bota-fora quando a qualidade do solo não for boa e haja necessidade de importação de material, ficando a cargo da empresa a escolha da jazida, estando esta sujeita à aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Birigui.

PREPARO DO SUBLEITO:

Compreendendo os serviços de compactação do solo natural da pista, com regularização do fundo da caixa, escarificação do terreno, umedecimento ou secagem do terreno, até que atinja um teor ótimo de umidade para o início da compactação da camada até a obtenção de no mínimo 95% em relação ao ensaio do Proctor Normal, conforme exigências do projeto será feito o controle tecnológico com relação às características e qualidades dos materiais a serem utilizados, ao desvio em relação à umidade, sempre inferior a 2% (dois por cento) e à espessura e homogeneidade das camadas, acabamento de superfície, acerto das cotas finais,

controle geométrico e ensaios geotécnicos. As operações necessárias à conformação do projeto, tanto longitudinal, como transversalmente, deverão ser de acordo com a seção 3.01 do Manual de Normas do D.E.R.- SP. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades  mínimas exigidas pelas Normas: NBR 6459; NBR 7180; NBR 7181; NBR 7182.

REFORÇO DO SUBLEITO:

Será executado em camada de no máximo 15 cm de espessura, utilizando-se equipamentos adequados, até que se atinja, depois de compactado, mínimo de 95% do Proctor Normal, conforme a seção 3.02 do Manual de Normas do D.E.R.- SP.

Base Solo Cimento

DEFINIÇÃO

A sub-base e base de solo-cimento é o produto endurecido resultante da cura úmida da mistura homogênea compactada de solo, cimento e água, em proporções estabelecidas em projeto e determinadas por ensaios prévios de laboratório por dosagem experimental.

MATERIAIS

Cimento

O cimento empregado deve atender a especificação de material DNER EM 036(1), para recebimento

e aceitação do material. Devem ser empregados:

a) cimento Portland comum - NBR 5732(2);

Água

A água deve ser isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis, de matéria orgânica ou outras substâncias prejudiciais. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NBR NM 137(5).

Solo

Os solos empregados devem ser os provenientes de ocorrências de materiais das áreas de empréstimo e jazidas, devendo apresentar as seguintes características:

a) limite de liquidez menor que 40%, determinado conforme NBR 6459(6); inferior a

25%;

b) índice de plasticidade menor que 18 %;

c) a curva granulométrica do material deve enquadrar-se nas faixas da Tabela 1;

d) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer à tolerância indicada para cada peneira na Tabela 1, porém, sempre respeitando os limites da faixa granulométrica;

e) não deve conter matéria orgânica e outras impurezas nocivas.

Mistura Solo-Cimento

A mistura de solo-cimento deve ser dosada conforme a planilha orçamentaria critérios estabelecidos em projeto, onde a  porcentagem (4%) de cimento a ser incorporada ao solo deve sempre ser determinada em relação a massa de solo seco.

Teor de Cimento

Define-se teor de cimento em massa, a relação entre a massa de cimento a ser aplicada e a massa de solo seco, multiplicado por 100.

A porcentagem em massa de cimento a ser incorporada ao solo para constituição da mistura deve ser fixada de modo a atender a resistência à compressão simples.

Aditivos

A executante pode, a seu ônus e se autorizado pela fiscalização, utilizar aditivos plastificantes ou retardadores de pega. A utilização de aditivos não deve acarretar diminuição da resistência do solo-cimento.

EQUIPAMENTOS

Antes do início dos serviços todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela contratante,em conformidade com as especificação técnicas do DER/SP.

O equipamento básico para a execução da sub-base ou base de solo-cimento

compreende as seguintes unidades:

Mistura Processada na Pista

a) motoniveladora;

b) pulvimisturadoradoras;

c) trator agrícola com arados e grade de discos;

d) caminhão tanque irrigador de água com, no mínimo, 6.000 litros de capacidade, equipado com motobomba capaz de distribuir água sob pressão regulável e de forma uniforme;

e) rompedores, uso eventual;

f) rolos compactadores tipos: pé de carneiro, liso, vibratório, estático e pneumático de pressão variável;

g) duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,00 m de comprimento;

h) compactadores portáteis, manuais ou mecânicos;

i) pequenas ferramentas, tais como: pás, enxadas, garfos, rastelos etc.;

Condições Gerais

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva.

A camada de sub-base e base de solo-cimento só deve ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução.

A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da execução da sub-base ou base de solo-cimento.

Durante todo o tempo que durar a execução da sub-base ou base de solo-cimento, os materiais e os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.

Mistura Processada na Pista

a) antes da aplicação do cimento.

- determinar o grau de pulverização do solo por meio de peneiramento do material

com peneira de abertura 4,8 mm, para lotes de materiais que correspondam a 1.000 m².

b) determinar o teor de cimento

- se a distribuição do cimento for realizada por processo mecânico, uma determinação a cada 8 horas por jornada de trabalho, por intermédio de pesagens;

- se a distribuição do cimento for manual efetuar contagem do número de sacos de

cimento consumidos, e comparar com o estabelecido no projeto de dosagem da mistura, para sub trecho em execução.

c) para as misturas processadas na pista, em cada sub-trecho, determinar o intervalo de tempo decorrido entre o início do umedecimento e seu término. O intervalo máximo admitido entre a incorporação da água à mistura solo-cimento, e o início do espalhamento para a compactação é de 1 hora.

IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA:

A imprimação impermeabilizante é uma camada que consiste na aplicação de material betuminoso sobre uma superfície não asfáltica, utilizando - se asfalto diluído de petróleo tipo CM-30, com taxa de aplicação mínima de 1,00 L/m² (um litro por metro quadrado ).

Deverá ser utilizado caminhão espargidor com barras, com operação manual onde não se consiga a prática com a barra, tendo dispositivo próprio para aquecimento. Após a aplicação, o trecho deverá ficar fechado para o tráfego de veículos, por no mínimo 24 horas.

DESCRIÇÃO:

Os serviços aos quais se refere a presente seção consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de capa de rolamento de Concreto Betuminoso Usinado à Quente, de conformidade com a norma a seguir e detalhes executivos contidos no projeto.

Genericamente, concreto asfáltico é uma mistura homogênea e convenientemente dosada de agregado mineral de graúdo a fino, material de enchimento (filler mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina apropriada.

MATERIAIS:

O agregado a ser utilizado será constituído por pedra britada devidamente livre de impurezas. A porcentagem de partículas lamelares não deve exceder 15% (quinze por cento) do total do agregado, e deverá atender a GRADUAÇÃO "C", conforme manual de normas do DER -SP, publicação de 1991, e precisará atender a tabela abaixo de "porcentagem em peso que passa pelas peneiras".

( mm )				 ASTM						%

19	mm				(3/4")                          100

12,5	mm				(1/2")                          85 - 100

9,5	mm				(3/8")                          70 - 90

4,75	mm				n°4                             50 - 80

2,0	mm				n°10                            30 - 65

0,42	mm				n°40                            15 - 40

0,18	mm				nº80                            10 - 25

0,075	mm 				n°200                           6 - 10

O agregado fino consiste nas partículas que passam na peneira nº 4 (4,75 mm) podendo ser constituído de areia, pó de pedra ou mistura de ambos, isentos de impurezas, tais como torrões de argila e matéria orgânica.

O material de enchimento ou filler deverá ser constituído de partículas finamente divididas e inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticas, tais como pó calcário, cal hidratada, cimento Portland comum.

Os agregados deverão, ainda, apresentar as seguintes características físicas e mecânicas:

a) abrasão Los Angeles < 40%, determinada pelo método DER M 24-61;

b) resistência à desintegração (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 200% sob ação de soluções saturadas de sulfato de sódio, ou 30% no sulfato de magnésio, determinadas após 5 ciclos pelo método DNER ME 809-64;

c) equivalente de areia do agregado fino > 55%, determinado pelo método DNER ME 54-63;

d) adesividade maior que 4., ao material asfáltico que será empregado na obra, determinada pelo método DER M 149-61, utilizando-se melhoradores de adesividade, se necessário;

e) granulométrica determinada pelo método DER M 5-61.

O material asfáltico poderá ser um dos seguintes:

Cimento Asfáltico de Petróleo tipos CAP-30/45 ou CAP-50/70 (classificação por penetração) ou CAP-55 ou CAP-20 (classificação por viscosidade), satisfazendo respectivamente as exigências contidas na EB- 78/84 e EB- 78/86 da ABNT /IBP .

Dosagem da mistura asfáltica :

A mistura asfáltica deverá ser dosada pelo método Marshall.

EXECUÇÃO:

Equipamento:

a) veículos de caçamba basculante para transporte dos agregados;

b) depósito para o material asfáltico, munido de bomba, de modo a permitir que sua circulação seja contínua e desembaraçada, do depósito ao misturador da usina, durante todo o período de operação. O depósito deve ser capaz de aquecer e manter o material nas temperaturas especificadas, o que deverá ser feito por meio de serpentinas a vapor , eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. As tubulações e os acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor;

c) usina volumétrica ou gravimétrica. A usina deverá ser equipada, além disso, com um termômetro de mercúrio, com escala indicadora, pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga dos silos quentes, para registrar a temperatura dos agregados neles armazenados;

d) veículos para transporte da mistura asfáltica, dotados de caçamba basculante e de lonas impermeáveis para cobertura durante o transporte entre a usina e o local de aplicação;

e) acabadora autopropelida capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e seção transversal do projeto, dotada de parafuso sem fim

para boa distribuição da mistura na largura de uma faixa, marchas para a frente e para trás, além de alisadores e lamina vibratória para um pré - adensamento da mistura;

f) equipamento para a compactação, constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso;

g) o material a ser usado no recapeamento asfáltico deverá ser fornecido por usina devidamente autorizada a funcionar pela CETESB, podendo também ser usado usina móvel nas mesmas condições. Tal exigência se faz necessária, para atender a legislação de regulação do meio ambiente;

h)Devem ser utilizados complementarmente, soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais, pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais, vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista;

i) Não será permitida a execução de qualquer fase dos serviços em dias de chuva.

Transporte da mistura:

Os caminhões basculantes para transporte da mistura asfáltica deverão apresentar suas caçambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade mínima de água ensaboada, óleo solúvel ou solução cal, para evitar aderência da mistura à caçamba. Para essa finalidade não será permitido o emprego de gasolina, querosene, óleo diesel e produtos similares.

Quanto às condições climáticas, associadas a distância de transporte, o exigirem, todos os carregamentos de mistura deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da carga transportada. Não será tolerada redução de temperatura da mistura superior a 10% em ºC no seu transporte entre a usina e o local da aplicação.

Regularização e distribuição, acabamento e compactação:

Limpeza completa, varrição com compressor e bota-fora, pintura de ligação e distribuição da massa de regularização (binder) com motoniveladora, se necessário, e de no máximo 1,50 cm (um e meio centímetros) de espessura, a imprimação ou pintura de ligação deve der executada, obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante, somente para correções localizadas ou locais de difícil acesso pode ser utilizada a caneta, a imprimação deve formar uma película homogênea e promover condições adequadas de aderência quando da execução do concreto asfáltico.

O tráfego de caminhões para início do lançamento do material sobre a pintura de ligação, só é permitido após o rompimento definitivo e cura do ligante

aplicado. A mistura será distribuída com a acabadora. Deverá a acabadora operar independentemente do veículo que estiver descarregando. Enquanto durar a descarga, o veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal contato, deve ser assegurado previamente ao início dos trabalhos, o aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

A vibro-acabadora deverá deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzindo-se ao mínimo o número e o tempo de paradas, devendo estar sempre entre 2,5 e 10,0 m/min ( metros por minuto ).

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 125° C.

Compactação:

Logo após a distribuição da mistura asfáltica na pista, será iniciada a sua compactação. A temperatura mais recomendável é aquela em que o CAP apresente viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos – conforme DNER-ME 004 (recomenda-se preferencialmente a viscosidade de 85 a 95 segundos), a rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico, a fixação da temperatura de rolagem condiciona-se a vários fatores, como regra geral a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica pode suportar, considerando-se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaução quanto à espessura da camada, distância de transporte, condições do meio ambiente e equipamento de compactação.

A prática mais frequente de compactação de misturas asfálticas densas usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumáticos de pressão regulável e rolo metálico liso tipo tandem. A rolagem será iniciada com o rolo de pneus com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com os rolos tipo tandem. Essas trajetórias serão distanciadas entre si de tal forma que, em cada passada, seja recoberta metade da faixa coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retomem sempre da mesma seção transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terão comprimentos diferentes. As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha à ré, não sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada que está compactada, inversões bruscas de marcha nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado e ainda quente.

As rodas dos rolos deverão ser molhadas com quantidade de água apenas suficiente para evitar a sua adesão ao ligante utilizado na mistura, tipo pulverizada, não se permitindo que escorra pelos pneus ou pelo tambor e acumule na superfície da camada.

A compactação deve prosseguir, sem interrupção, até que se obtenha na camada, a espessura mínima de 4,00 cm (quatro centímetros) fixado no projeto.

Aceitação e abertura ao trânsito

Os serviços serão aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente as exigências de materiais, da mistura asfáltica, de produção e

transporte da mesma, da qualidade e manutenção dos equipamentos e da execução do pavimento.

Não será permitido nenhum trânsito sobre a camada concluída, enquanto sua temperatura for maior que a ambiente; devendo ser jogada uma fina camada de areia lavada como capa selante, se for necessário para secagem completa da mesma.

Laudo Controle Tecnológico

A empresa deverá apresentar laudo que ateste o controle tecnológico da pavimentação asfáltica- (CBUQ) concreto betuminoso usina a quente.

3 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Segundo  Carta de Diretrizes fornecida pela concessionária de Birgui, será perfeitamente   atendido   de   Água  Potável,

DO SISTEMA DE ADUÇÃO

A interligação será através da Estrada Municipal José Morais Neto (BGI 010) em tubos de PVC - DN 150 mm.

A pressão inicial no ponto de tomada, no Nó 01 é de 18,00 mca.

A profundidade mínima será de 1,20 m e será considerada a geratriz inferior do tubo. Terá um registro de fechamento junto ao ponto de tomada da rede existente, de forma a permitir, quando necessário, um fechamento parcial do sistema, e também nas interligações com a mesma rede existente fechando anel, sem prejudicar as redes derivadas.

### O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Com início no ponto Nó 1, terá redes traçadas em todos os trechos onde haverá a necessidade de pontos de tomada d’água.

O sistema de distribuição será constituído por tubos de PVC nos diâmetros de 50 mm, 75 mm, 100 mm e 150mm.

No tocante a execução, as redes sair-se-ão no terço de um dos lados das vias, em valas escavadas mecanicamente nas dimensões de 0,80 m de largura por 1,20 m de profundidade.

Se necessário, as valas serão escoradas através de escoramentos contínuos ou descontínuos por tábuas, longarinas e transversinas.

ESCORAMENTO

Conforme a natureza do terreno, à critério da Fiscalização  a Empreiteira é obrigada a providenciar o escoramento de vala com profundidade inferior a 1,30 metros.

Será obrigatório o escoramento de vala com profundidade igual ou superior a 1,30 metros.

Antes do assentamento, o fundo da vala será compactado, atingindo um teor de 95 % do Proctor Normal. Se o solo for de boa qualidade, terá o conduto assente diretamente sobre si; em contrário, preparar o fundo escolhido e posteriormente ao assentamento, será executada a compactação cuidadosa da terra de reposição na vizinhança do conduto.

Na ocorrência de valas rochosas, antes do assentamento, devererá executar um colchão de areia grossa lavada, com espessura variando entre 0,10 m e 0,15 m.

Demais detalhes e elementos de execução, no projeto, caso omitidos nas plantas específicas, deverão ser executados de acordo com as normas e costumes usuais.

LEGENDA

| ## SÍMBOLO | ABREVIATURA | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
|  | T PVC JE BBB | Têe de PVC, com 3 bolsas, junta elástica, próprio para tubos PVC. |
|  | TR PVC JE BBB | Têe de Redução de PVC, com 3 bolsas, junta elástica, próprio para tubos PVC. |
|  | C 90º PVC JE PB | Curva 90º de PVC, com uma ponta e uma bolsa, junta elástica, própria para tubos de PVC. |
|  | C 45º PVC JE PB | Curva 45º de PVC, com uma ponta e uma bolsa, junta elástica própria para tubos de PVC. |
|  | C 22º30’ PVC JE PB | Curva 22º30’ de PVC , com uma ponta e uma bolsa, junta elástica própria para tubos de de PVC. |
|  | RGC FoFo JE BB | Registro de Gaveta de ferro fundido, tipo chato, com duas bolsas, junta elástica, próprio para tubos de PVC (FoFo). |
|  | RGCD FoFo JE BB | Registro de Gaveta de ferro fundido, tipo chato, com duas bolsas e cabeçote para descarga, junta elástica, próprio para tubos de PVC (FoFo). |
|  | LC JE BB | Luva de Correr, junta elástica BB. |
|  | RD PVC JE PB | Redução de PVC, com uma ponta e uma bolsa, junta elástica, própria para tubos de PVC. |
|  | HC | Hidrante de Coluna Completo |

MEMORIAL  TÉCNICO

DISCRIMINAÇÃO                            No. UN. EQUIVALENTES

| LOTES INDUSTRIAIS |  | 100 |
| --- | --- | --- |
| ÁREA INSTITUCIONAL |  | 05 |
| SISTEMA DE LAZER |  | 03 |

| TOTAL |  | 108 |
| --- | --- | --- |

| - | No. Total un. eq. x 50 hab./un. eq. ( hab. ) |  |  | .................................................... | 5.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Consumo “ PER CAPTA ” ( l/hab. x dia ) |  |  | .................................................... | 60 |
| - | K1 ................................................................................................................. |  |  |  | 1,20 |
| - | K2 ................................................................................................................. |  |  |  | 1,50 |
| - | EXTENSÕES (m) : |  |  |  |  |
| - | Coeficiente 0,0 | ............................................................................................. |  |  | 2,86 |
| - | Coeficiente 0,5 | ............................................................................................. |  |  | 359,18 |
| - | Coeficiente 1,0 | ............................................................................................. |  |  | 1.214,93 |
| - | VAZÕES : |  |  |  |  |
| - | Q marcha total (l/s x m) |  | ............................................................................. |  | 0,004482 |
| - | Q diário ( l/s ) |  | ............................................................................. |  | 3,472222 |
| - | Q máx. diária ( l/s ) |  | ............................................................................. |  | 4,166667 |
| - | Q máx. horária ( l/s ) |  | ............................................................................. |  | 6,250000 |

| Qmáx.hor. = | nº un. x 4x Per Capta x K1 x K2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 86.400 |  |  |
| Qmáx.diário = | nº un. x 4 x Per Capta x K1 |  |  |
|  | 86.400 |  |  |
| Qdiário = | nº un. x 4 x Per Capta |  |  |
|  | 86.400 |  |  |
| Qmarcha total = | nº un. x 4 x Per Capta x K1 x K2 |  |  |
|  | 86400 x Lcoef.(0,5/2+1,0) |  |  |

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA REDE PROJETADA

DN  ( mm )                               MATERIAL                          EXTENSÃO ( m )

| 40 | PVC | 1.983,88 m |
| --- | --- | --- |
| 50 | PVC | 359,18 m |
| 75 | PVC | 464,93 m |
| 100 | PVC | 600,00 m |
| 150 | PVC | 152,86 m |

TOTAL                                                                                            3.560,85 m

Pressão Dinâmica Mínima =  18,00 mca (  Nó 01 )

Pressão Estática Máxima   =  37,31 mca (  Nó 13 )

Forma de alimentação : Por gravidade, através da caixa d’agua a ser implantada dentro do empreendimento com capacidade de 144 m3.

#### QUADRO DISCRIMINATIVO DE PEÇAS UTILIZADAS

| NÓ | PEÇA | DN | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | LC PVC | 150mm | 1 |
|  | T PVC JE BBB | 150mm | 1 |
|  | RGC FºFº JE BB | 150 mm | 1 |
| 1 | RGC FºFº JE BB | 150 mm | 1 |
| 2 | C PVC JE PB 90º | 150 mm | 1 |
| 3 | RD PVC | 150x100 mm | 1 |
| 7 | T PVC JE BBB | 100 mm | 1 |
|  | RD PVC | 100x75mm | 1 |
|  | HD FoFo | 100mm | 1 |
| 10 | T PVC JE BBB | 50 mm | 1 |
|  | C PVC JE PB 22º30’ | 50 mm | 1 |
|  | RD PVC | 75x50 mm | 1 |
| 11 | RGD FºFº JE BB | 50mm | 1 |
| 12 | C PVC JE PB 90º | 50mm | 1 |
|  | C PVC JE PB 22º30’ | 50 mm | 1 |
| 13 | RGD FºFº JE BB | 50 mm | 1 |

ÁGUA POTÁVEL - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

QUANTIDADE

1 - Materiais hidráulicos em PVC  Rígido, classe 15 ( 0,75 MPa ) inclusive com anéis de vedação correspondentes.

- - Tubo tipo ponta e bolsa, de acordo com EB - 183 da ABNT. ( tubo PVC 15 JE PB)

| DN 40 mm ................................................................................................. | 1.983,88 m |
| --- | --- |
| DN 50 mm ................................................................................................. | 359,18 m |
| DN 75 mm ................................................................................................. | 464,93 m |
| DN 100 mm ................................................................................................. | 600,00 m |
| DN 150 mm ................................................................................................. | 152,86 m |

1.3 - Têe, com 3 bolsas ( T PVC JE BBB )

| DN 50 mm ..................................................................................................... | 01 un |
| --- | --- |
| DN 100 mm ................................................................................................... | 01 un |
| DN 150 mm ............................................................................................. | 01 un |

1.4 - Curva, com uma ponta e uma bolsa ( C PVC JE PB )

| DN 50 mm ( 90º ) ........................................................................................ | 01 un |
| --- | --- |
| DN 50 mm ( 22º30’ ) ................................................................................... | 02 un |
| DN 150 mm(90º ) ........................................................................................ | 01un |

1.5 - Redução, com uma ponta e uma bolsa ( RD PVC JE PB )

| DN 75x50 mm ............................................................................................. | 01 um |
| --- | --- |
| DN 100x75 mm ........................................................................................... | 01 um |
| DN 150x100 mm ......................................................................................... | 01 um |

2 - Materiais hidráulicos em DEFoFo e Ferro Fundido.

2.1 - Registro de Gaveta, tipo chato, com 2 bolsas e cabeçote ( RGC FoFo JE BB )

| DN 150mm .............................................................................................. | 02 un |
| --- | --- |

2.2 - Registro de Descarga, tipo chato, com 2 bolsas e cabeçote ( RGD FoFo JE BB )

| DN 50 mm ................................................................................................... | 02un |
| --- | --- |

| 2.3 – Hidrante de Coluna Completo DN 100 mm ................................................................................................ | 01 un |
| --- | --- |

3 - Serviços

3.1- Escavação, distribuição dos tubos ao longo da vala, assentamento da tubulação, conexões especiais e reaterro apiloado.

3.2-  Caixa de Proteção para registro, em alvenaria  de tijolo maciço, com tampão  de  ferro fundido

| Caixa de Registro ............................................................................... | 02 un |
| --- | --- |

4 - Ligações Industriais

4.1 – Execução do ramal para ligação domiciliar será executado com a colocação de 1 Tee de Serviço Integrado na rede projetada, onde será encaixado o tubo de PVC diâm. 40 mm, até 0,20 m após a divisa do terreno c/ a calçada.

| Tee Integrado ................................................................... | 106 un |
| --- | --- |

4 – REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO

Em conformidade com o Sistema de Água  Potável, o sistema de Esgotamento Sanitário foi  projetado tendo como diretrizes o Parecer de Viabilidade Técnica  ( P.V.T. ) fornecido pela Concessionária de Birigui.

Essas diretrizes prevêem a execução de redes públicas, assentes preferencialmente nos eixos das vias com diâmetros suficientes ao atendimento da demanda das unidades projetadas.

Foram traçadas redes públicas de DN 150 mm, assentes nos eixos das vias projetadas e nas profundidades indicadas no projeto específico. Elas serão constituídas por Tubos de MBV  manilha de barro vidrado, de boa qualidade.

Todo esgoto aí precipitado será oriundo das derivações, em número de uma unidade habitacional e constituídas por Tubos PVC  de boa qualidade, com DN 100 mm.

Serão ligadas a rede pública principal por meio de têes com redução e curvas.

O esgotamento do empreendimento foi direcionado para vários lançamentos conforme o projeto, daí segue por declividade natural do terreno até ser encaminhado para seu tratamento, no complexo de lagoas de estabilização e tratamento de esgotos.

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - INTERNO

PROJETO TÉCNICO

| ## DISCRIMINAÇÃO | Nº DE UNIDADES EQUIVALENTES |
| --- | --- |
| HABITAÇÕES | 100 |
| SISTEMA DE LAZER | 03 |
| ÁREA INSTITUCIONAL | 05 |
| ## TOTAL | 108 |

| População abastecível |  |
| --- | --- |
| ( Nº total un. eq . x 50 hab/un. eq .) ( hab ) ....................................... | 5.000 |
| - Consumo “per capta “ (l x hab/dia ) ............................................... | 60 |
| - Coeficiente de Retorno ( adotado 80% ) ....................................... | 0,80 |
| - K1 ( Coeficiente do dia de maior consumo ) ................................ | 1,20 |
| - K2 ( Coeficiente da hora de maior consumo ) ................................. | 1,50 |
| - Taxa de Infiltração ( l/s x m ) ......................................................... | 0,0005 |
| Extensão Total ( m ) ..................................................... | 1.926,63 |
| - Qe (l/s ) ........................................................................................ | 5,000000 |
| - Qi ( l/s ) ........................................................................................ | 0,096300 |
| - Q máximo horário ( l/s ) ................................................................. | 5,096300 |

QUANTITATIVO

1 – Rede de MBV de 1a. qualidade

### DN  150 mm  ( interna ).................................................................................... 817,27 m

1.1 – Ligações Industriais

### DN 100 mm (106 unid.)  .................................................................................2.020,95 m

2 – Peça para ligação à rede pública

Têe - DN 150 x 100 mm  ...........................................................................      106  un

##### Curva 90º PB - DN 100 mm  .....................................................................      106  un

3 - Poço de Visita

PV ( rede  interna ) ....................................................................................       13 unid.

Tampão de ferro 70 Kg FºFº......................................................................        25 unid.

RELACIONAMENTO:   EMPREITEIRA – PM DE BIRIGUI

A obra será fiscalizada por intermédio de engenheiro(s) designados pela PM DE BIRIGUI e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome de fiscalização.

Não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da Empreiteira, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos das condições destas Especificações, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas Normas, Especificações e métodos da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Deverá a Empreiteira acatar de modo imediato as ordens da Fiscalização, dentro destas Especificações.

Fica reservada a Fiscalização a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A empreiteira deverá permanentemente ter e colocar à disposição da Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos.

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotados pela Empreiteira providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela Empreiteira, a condução da obra ficará a cargo de pelo menos um engenheiro, que deverá ser auxiliado em cada frente de trabalho, por um encarregado devidamente habilitado.

BASE PARA ASSENTAMENTO

O fundo das valas deverá ser previamente preparado com estaca, lastro de brita n.º 2 espessura de 10 cm, laje e berço, quando necessário.

TESTE DE TUBULAÇÕES

Deverão ser realizados  testes e ensaios hidrostáticos nas tubulações assentadas, que terão a finalidade de determinação da existência de efeitos ou rupturas na tubulações, peças especiais e equipamentos.

Não se constatando nenhum defeito nas tubulações, poderão ser processados os serviços de reaterro; caso contrário, onde constatar defeitos, deverão ser tomadas providências cabíveis antes do reaterro.

ATERRO DAS VALAS

O aterro de valas somente poderá ser executados após a autorização da Fiscalização.

O espaço compreendido entre as paredes das valas e a superfície externa da tubulação assentada será preenchida, até 0,50 m acima da sua geratriz superior, com aterro de material selecionada, isento de materiais putricíveis, (raizes, gravetos, etc.) e corpos estranhos (pedras, terrões duros, ect.) Esse material será cuidadosamente aplicado em camadas não superiores a 0,20 m, utilizando soquete de 30 Kg de peso.

O restante do aterro será executado de maneira que resulte numa compactação uniforme, semelhante à do aterro natural.

Deverá ser executado em camadas de espessura não superior a 0,30 m, podendo a compactação ser executada por processo manual ou mecânico, a juízo da Fiscalização.

O material de aterro será selecionado da própria escavação ou importado, a critério da Fiscalização.

Compactação mecânica a 95% do Proctor Simples; deverá se executado com equipamentos apropriados e somente em locais previamente determinados pela Fiscalização, que poderá solicitar ensaios de laboratório para determinação do grau de compactação.

Para as ruas pavimentadas, será feito a aterro conforme item anterior, até atingir 1 metros abaixo do nível do pavimento, o restante será compactado a 95% do Proctor Simples.

CADASTRO

A Empreiteira deverá à medida que for executando o assentamento das redes, entregar à Fiscalização o cadastro destas, com todas as amarrações e locações pertinentes às mesmas para fins de futuras manutenções e reparos.

LIMPEZA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Após o reaterro das valas, toda a área afetada pela execução da rede deverá ser limpa, varrida, removendo-se das vias públicas todos os detritos originados pela obra.

A argamassa para execução dos PVs, bem como outros serviços, deverão ser feitos sobre masseira, sendo proibida a execução da argamassa de concreto sobre asfalto.

Todos os danos causados às benfeitorias públicas deverão ser reparadas, por conta da Empreiteira, após o aterro das valas.

Todas as ordens dadas pela Fiscalização ao(s) engenheiro(s) condutores da obra serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à Empreiteira; por outro lado, todo e qualquer ato efetuando ou disposição tomada pelo(s) engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e qualquer como tenha sido da Empreiteira.

O(s) engenheiro(s) condutores(es) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, deverão estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe todo os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços e sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a Fiscalização reputar necessário ou útil que se refira diretamente à obra e suas implicações.

O quadro do pessoal da Empreiteira empregado na obra, deverá se constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A Empreiteira é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela Fiscalização com conduta inconveniente que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem do canteiro.

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra ordem da Fiscalização.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

O local escolhido para construção do canteiro de serviço, deverá ser aprovado pela Fiscalização. Apesar da aprovação, não caberão à PM DE BIRIGUI, em hipótese alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos da área escolhida.

O terreno onde está construído o canteiro de serviço deverá ser localizado próximo à obra e ter acesso fácil através de ruas bem conservadas.

Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da Empreiteira, a limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da Fiscalização e reposição do material de consumo necessário (carga de extintor de incêndio, produtos para higiene ambiente e pessoal, etc.).

Todo e qualquer ônus decorrentes direta ou indiretamente das ligações de água, luz e força e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Não poderá ser invocado sob qualquer ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou energia elétrica por parte da Empreiteira, pois deverá estar adequada e suficientemente aparelhada para o seu fornecimento.

A Empreiteira será responsável, até o final da obra, pela adequação, manutenção e boa apresentação do canteiro de trabalho, e de todas as instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos.

SEGURANÇA DA OBRA

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidentes com o pessoal da Empreiteira e com terceiros, independentemente de transferência daquele risco à Companhia ou institutos seguradores.

Para isso, a Empreiteira deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que se diz respeito à segurança (nesta cláusula inclui-se a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da Fiscalização, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.

Fica expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira no local das obras.

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a Empreiteira deverá:

- Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

- Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças a fim de evitar a possibilidade de mudança das circunstâncias relacionadas com o acidente;

- Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A Empreiteira é, a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas,  utensílios  e ainda proteção destes e das instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue pela PM DE BIRIGUI à Empreiteira, será avaliada pela Fiscalização.

A Empreiteira deverá manter livre acesso ao equipamento contra incêndio e aos registros no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverão satisfazer às especificações da ABNT e ainda serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovado pela PM DE BIRIGUI.

Nenhum material poderá ser usado pela Empreiteira sem a prévia aceitação da Fiscalização, que poderá exigir exames ou ensaios de acordo com a ABNT.

LOCAÇÃO DA OBRA

Antes do início da obra a mesma deverá ser locada por profissional habilitado junto ao CREA que seguirá instruções da Fiscalização.

ESCAVAÇÃO,  ESCORAMENTO   E    ASSENTAMENTO   DE  TUBULAÇÕES

ESCAVAÇÕES

Antes de iniciar a escavação, a Empreiteira fará a pesquisa de interferências do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma.

Existindo redes de outros serviços públicos, tubuladas ou não, situadas nos limites da áreas de delimitação das valas, ficará sob responsabilidade da Empreiteira a não interrupção daqueles serviços, até que os respectivos remanejamentos sejam autorizados.

Escavação poderá ser manual ou mecânica, em função das interferências existentes, a critério da Empreiteira.

Os materiais provenientes das escavações e que ser prestarem no aterro, deverão ser  colocados ao lado das valas, a uma distância mínima de suas bordas, idênticas à sua largura.

A Empreiteira deverá manter livres as grelhas, tampões e “bocas-de-lobo” das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos.

O material de escavação que estiver sendo manipulado e tiver de ser transportado para posterior aproveitamento, deverá ser depositado em locais adequados e aprovados pela Fiscalização.

O limite mínimo para recobrimento será de 1,00 metro.

ESCORAMENTO

Conforme a natureza do terreno, à critério da Fiscalização  a Empreiteira é obrigada a providenciar o escoramento de vala com profundidade inferior a 1,30 metros.

Será obrigatório o escoramento de vala com profundidade igual ou superior a 1,30 metros.

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

Consiste na conservação do solo lateral à cava por tábuas de peroba de 0,027 x 0,30 m dispostas na vertical, contidas por longarinas de 0,06 x 0,16 m colocadas horizontalmente e travadas por estroncas.

O espaçamento entre as tábuas deverá ser o equivalente a 0,38 m para as tábuas de 0,30 m de largura e 0,48 m para as tábuas de 0,20 m de largura.

O espaçamento horizontal entre as estroncas deverá ser de 1,35 m a menos da extremidade onde as estroncas a 0,40 m, do início do escoamento, no caso de escoramento sem gabarito.

As longarinas devem ser espaçadas verticalmente de 1,00 m devendo, a mais profunda situar-se a cerca de 0,50 m do fundo da vala ou mais, dependendo do diâmetro da tubulação e a mais rasa a 0,20 m do nível do terreno de pavimentação, no caso de escoramento em gabarito.

ESGOTAMENTO

Nos locais onde se fizer necessário o esgotamento de valas deverá ser executado com emprego de bombas superficiais.

A Empreiteira deverá dispor de esquipamento adequado e suficiente para que o sistema de esgotamento apresente rendimento apto a permitir o lançamento do concreto a seco.

Serão feitos no fundo da vala drenos laterais junto ao escoramento, fora da área de assentamento da obra, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços internos a esses drenos e recoberto de brita, a fim de evitar erosão,

ASSENTAMENTO

O assentamento da tubulação deverá seguir  paralelamente à abertura da vala e com bolsa voltada para a montante.

Antes do assentamento, os tubos deverão ser cuidadosamente vistoriados, quanto à limpeza e defeitos.

As cotas de escavação e assentamento (soleira de berços ou leitos de fundação) deverão ser marcados no campo e serão lançados através de estacas e/ou marcações no escoramento a cada 20 metros ou fração.

Sempre  que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser tampado, a fim de evitar entrada de elementos estranhos.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA

TUBOS E CONEXÕES DE PVC

Se projetadas, poderão ser empregados na rede de esgotos, tubos e conexões de PVC com juntas de anel de borracha classe, de acordo com as normas da ABNT.

TUBOS CERÂMICOS

Se projetada a rede coletora de esgotos sanitários será executada, com tubos cerâmicos, assentados com junta de anel de borracha. Os tubos serão de acordo com a ABNT–EB– 6.

DETALHES CONTRUTIVOS DE POÇOS DE VISITAS

POÇOS DE VISITAS

Os poços de visitas, serão de alvenaria de um tijolo assentado com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:4 sendo o revestimento interno e externo efetuado com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3. As paredes internas do balão, chaminé e canaletas dos poços de visitas, após o revestimento deverão ser queimadas com cimento e alisadas.

5 - GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O projeto será executado de acordo com o projeto (planta) e detalhes anexos. Onde essas especificações forem omissas, prevalecerão as técnicas construtivas.

ESCAVAÇÃO DAS VALAS

- A escavação será feita pelo processo mecânico. As valas a serem abertas para assentamento da tubulação em concreto armado, deverá obedecer a largura mínima de 2 (dois) diâmetros nominais, aceitando-se uma tolerância de 25 cm, considerando-se solos instáveis, observar-se-ão as condições locais do aterro, deverão ser compactadas em camadas de até 20 cm.

- A compactação no fundo da vala será feita pelo processo manual ou mecânico desde que assegure, além da regularidade do fundo da vala, o perfil projetado.

EXECUÇÃO DE BERÇO

- Sobre o fundo da vala, deverá ser executado um lastro de brita de acordo com a tabela abaixo:

diâmetro (m)		largura (m)			espessura(m)

- 0,40----------------------0,55--------------------------0,03

- 0,60----------------------0,75--------------------------0,03

- 0,80----------------------0,95--------------------------0,03

- 1,00----------------------1,15--------------------------0,03

- 1,20----------------------1,35--------------------------0,03

- 1,50----------------------1,65--------------------------0,03

FORNECIMENTO DE TUBOS

- Os tubos de concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 serão fornecidos pela contratada.

ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS

- Os tubos deverão ser assentados sobre o lastro de brita, devendo seu alinhamento e sua declividade obedecer às especificações de projeto, a ser aprovado junto a Prefeitura Municipal de Birigui.

- Os tubos assentados nas valas deverão ser rejuntados interna e externamente quando seu diâmetro for igual ou superior a 0,60 metros.

- Próximo a linha de interferência com a rede de água e esgoto, a escavação deverá ser manual, sem a utilização de picaretas, sendo aconselhável somente a utilização de pás, para não romper as tubulações já existentes.

- No preço unitário considera-se incluído todo e qualquer serviço necessário para a retirada ou de águas no local de construção, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, tubulações, etc; bem como a remoção do material escavado e depositado até 30,00 m de eixo de canalização.

- O rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo e preço extracontratual, se necessário, mediante aprovação prévia da fiscalização.

ESCORAMENTO

- O escoramento deverá ser descontínuo nos trechos de tubulação de diâmetro e profundidade inferior a 1,20 m e 3,00 m, respectivamente e contínuo nos trechos de diâmetro de tubulação maior ou igual a 1,20 m ou profundidade maior a 3,00.

- Deverá ser executado logo após a escavação, devendo ser tomados os devidos cuidados nos pontos de interferências, para não causar danos às canalizações subterrâneas de serviços públicos.

- O rejuntamento será sempre em toda a extensão da luva: no assentamento dos tubos, a luva do tubo anterior assentado, terá a sua meia seção inferior, uma camada de argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para receber o próximo tubo.

- Não serão assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que apresentar qualquer defeito construtivo aparente.

EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (BOCA DE LOBO e BOCA DE LEÃO) E CAIXAS DE PASSAGEM

- As caixas coletoras e as caixas de passagem deverão ser construídas nas posições e dimensões indicadas no projeto e no padrão apresentado em anexo. As caixas deverão ser executadas com o fundo e tampa em concreto armado e paredes em alvenaria, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, todas elas deverão ser chapiscadas, rebocadas e impermeabilizadas internamente.

REATERRO DE VALA

- O material a ser utilizado para o reaterro das valas deverá ser um solo de boa qualidade, compactado em camadas não superiores a 20 cm, devendo ser observado a compactação do material entre o lastro e a geratriz inferior dos tubos, a ser executada manualmente.

REDE

- A rede implantada deverá ser entregue livre e desobstruída, em condições de escoamento livre.

Birigui,  30  de  Junho  de  2.015.

-----------------------------------------   ----------------------------------------------------

Engº  MAURICIO PEREIRA                Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA

Diretor Depto. Obras e Projetos               Secretário Adjunto de Obras

---------------------------------------------------

Eng.º RUBENS FRANCO DA SILVEIRA

Secretário de Obras