Secretaria de Obras

# MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:          Construção de muro e gradil de divisa, calçada externa, grama e entrada de

energia elétrica na Creche do Bairro Portal da Pérola II

LOCAL:        Rua Antônio José dos Santos, s/nº - Portal da Pérola II

CIDADE:       Birigui-SP.

MURO DE DIVISA (h = 2,40 m)

## PRELIMINARES

Será executada a limpeza mecanizada do terreno e posterior locação do muro.

## FUNDAÇÕES

As brocas serão manuais, moldadas in-loco com diâmetro de 25 cm armadas com 4 ferros CA-50-A Ø 5/16”, com 4,00 metros de profundidade.

Será executado um lastro de brita 01 (esp. 2 cm) no fundo das valas

As vigas baldrames (14 cm x 25 cm) serão executadas em concreto armado com Fck-20 MPa e aço CA-50-A  com 4 ferros Ø 5/16” armados longitudinalmente, com estribos Ø 5 mm espaçados a cada 15 cm, com formas em tábuas comuns.

## ESTRUTURA DE CONCRETO

Os pilares (14 cm x 25 cm) x 2,40 metros de altura, serão executadas em concreto armado com Fck-20 MPa e aço CA-50-A/CA-60  com 4 ferros Ø 5/16” armados longitudinalmente, com estribos Ø 5 mm espaçados a cada 20 cm.

## ALVENARIA

A alvenaria será executada em blocos de concreto de vedação 14x19x39 cm de boa qualidade e aparência, com as dimensões indicadas em projeto.     A argamassa de assentamento terá o traço 1:2:8 com cimento, cal hidratada e areia, devidamente adensada, permitindo assim um perfeito assentamento.

Serão executadas 2 canaletas em blocos de concreto, armadas  com 2 ferros CA-50-A 1 / 4”, corridos na meia altura e na última fiada, assentes com argamassa de cimento e areia (1:3).

##### PINGADEIRAS

Serão executadas pingadeiras em argamassa de cimento e areia armada, com seção transversal de 24 cm x 4 cm na borda superior dos muros.

##### PINTURA

Será executada pintura do muro em latéx acrílico 2 demãos  (inclusive pingadeiras).

##### GRADIL FRONTAL  (h = 2,00 m) e PORTÕES (h = 2,40 m)

Será  executado 12,47 metros de  gradil frontal , com  altura de  2,00 metros  em  grade  de  tela de arame galvanizado por imersão a quente (camada de zinco mínima 60 g/m2)  na  cor verde (esp. 5 mm revestido) malha 5 x 20 cm, fixada em postes de seção retangular de 4 x 6 cm (chapa de 1,55 mm) c/ camada de zinco média de 275 g/m2 e fechamento  superior com  tampa plástica.       Os  pilaretes  do  gradil serão ancorados em  brocas  de  concreto  armado (25 cm)   de  2,00  metros  de  profundidade,  sob  viga baldrame  (15 cm  x 30 cm)  de  concreto  armado  (armadura  longitudinal  com  4  ferros   CA-50-A  diâm.  3/8”  e  estribos CA-60  diâm.  5  mm espaçados a cada 15 cm)

Será executado um portão de 2 folhas de abrir de 3,50  x  2,40 m. da mesma grade e pilaretes, c/ fechadura e porta cadeado.

Será executado um portão de 1 folhas  de  abrir  de 1,00  x  2,40 m. da  mesma  grade

e pilaretes c/ fechadura e porta cadeado.

##### PASSEIO PÚBLICO

Será executado passeio público em calçada de concreto magro desempenado dilatado (esp. 7 cm) assente sobre solo previamente apiloado e regularizado.

##### GRAMA

Será fornecida e assentada grama tipo batatais

##### POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

Será executado um posto de transformação 75 KVA em poste singelo em  baixa tensão, composto  de  um  poste  de  concreto  tubular  cônico 11/400  com  cruzeta de madeira  e  mão francesa  plana  619,  isolador polimérico  com  ancoragem,   para raio polimérico  12 KV/10KA, chave load buster 100 A, disjuntor termomagnético tripolar 200 A em caixa moldada, haste terra tipo coperweld 5/8” x 3,0 mm c/ conector, cabo de cobre nu 50 mm2 , caixa TC’S 1,00 x 0,75  e transformador de distribuição 75 KVA trifásico 60 Hz, classe 15 KV.

### LIMPEZA GERAL

A obra de verá ser entregue totalmente limpa, com a retirada de todos os entulhos e materiais construtivos existentes no local.

Birigui,  20  de  Agosto  de  2.013.

MAURICIO PEREIRA                               ENG.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA

DIRETOR DO DEPTO. DE OBRAS E PROJETOS                                SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

ENG.º  RUBENS  FRANCO  DA SILVEIRA

SECRETÁRIO DE OBRAS