Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras

## Estado de São Paulo

CNPJ 46 151 718/0001 - 80

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MEIO-FIO E SARJETAS

- Execução de Guias, Sarjetas e Mureta

METRAGEM:  – 11.795,10 metros.

O serviço será iniciado com o levantamento topográfico, para o cálculo das declividades mínimas para escoamento das águas pluviais, sendo que após a locação topográfica em campo (cotas e alinhamentos),será feito o movimento de terra mecanizado (corte/aterro), com a  motoniveladora.

Acerto do solo:

Utilizando-se de motoniveladora, a via deverá ser nivelada, executando-se cortes ou aterros se necessário.

O local onde será executada as guias, deverá ser compactado para em seguida proceder o alinhamento das referidas guias e sarjetas.

Execução:

Será executada em máquina específica, produzindo uma guia e sarjeta integral, de concreto extrusado de grande densidade, auto suportante e estruturalmente resistente. Concreto usinado com “Slump-Zero” ± 2, com consumo 250 Kg/m3, com acabamento com argamassa desempenada no traço 1:4. As guias e sarjetas deverão ser moldadas sob solo firme, caso haja necessidade de troca do mesmo deverá ser executado de maneira a atender as exigências técnicas, quando à implantação e execução das guias e sarjetas.

As guias e sarjetas deverão atender a inclinação mínima, para o escoamento das águas pluviais.

OBS:- Deverão ser observadas as interferências de redes de água e esgoto nos locais e seguir os dimensionamentos do projeto,  na execução das Guias e Sarjetas

Controle Geométrico:-

As guias,  sarjetas  e mureta terão sua forma e posição definidas pelos alinhamentos e cotas definidas de tal maneira que o escoamento de águas seja perfeito.

A tolerância permitida será de 15 milímetros, para mais ou para menos, nas cotas de cada ponto.

Controle Tecnológico:-

A qualidade do concreto utilizado será verificada através de ensaios de resistência à compressão simples, de acordo com os métodos DNER-ME 46-64 e 91-64. Deverão ser moldados, no mínimo, quatro corpos de prova para cada 70 m3 de concreto, moldadas no local da concretagem. Cada grupo de quatro corpos caracterizará uma amostra.

Corte de dilatação

Após isso serão executadas os cortes de dilatação    dispostos a cada 20 metros.

Birigui, 03 de Janeiro de 2.012

____________________________________

Wilson Carlos Rodrigues Borini

Prefeito Municipal de Birigui

________________________________

Engª Irma dos Santos

CREA – SP – 5061511229

ART 92221220110193247