MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execução de Calçamento em Bloquetes Intertravados, pisos Podotáteis e Piso em Concreto Polido.

LOCAL: Praça Dr. Gama

CIDADE: Birigui – SP

PRELIMINARES:

A Obra Deverá ser executada atendendo as Normas Brasileiras pertinentes a execução dos Serviços em especial incluindo as Normas de Segurança do Trabalho. A Empresa que irá executar os serviços deverá apresentar a documentação necessária (ART), conforme especificações de Edital.

O Construtor deverá instalar um Canteiro de Obras para guarda de materiais, e depósito para uso de seus funcionários. Não será permitida a permanência de funcionários dentroda Obra após o horário de serviços.

Para tanto o mesmo deverá prever transporte e estadia para seus funcionários.

Deverá prever pontos de energia e água em quantidade necessária para atender com maior facilidade suas diversas frentes de serviço.

SERVIÇOS EM TERRA:

Deverá ser executada uma limpeza geral na área onde será executado o serviço, mantendo sempre o contato com a Equipe de Topografia da PMB. Todos os níveis e cotas de projeto, greide das Ruas no sentido transversal (Incl. 2% a partir do eixo das Ruas para ambos os lados) deverá ser obedecido. O material excedente da limpeza deverá ser removido do local de trabalho, liberando assim frentes variadas de serviço. Toda área deverá sofrer acertos e nivelamentos com posterior compactação mecânica procurando atingir 95% do Proctor Normal. Estas compactações deverão ser mecanizadas e em casos especiais poderão ser executadas com placas Vibratórias (Caso onde não seja viável a utilização de Máquinas de maior porte.)

PISOS:

Pisos em Concreto Desempenados -Acab/ Áspero-Aveludado:

Quantidade de Pisos Cimentados: 1.792,94 m²

Nas faixas de circulação (caixa com escavação de aproximadamente 16 cm, e largura de 125 cm)e locais do piso de concreto desempenado áspero-Aveludado, deverá ser aplicado o filme de PVC espessura >= 150 micras  (Lona Preta), sobre solo previamente compactado mecanicamente e ou manualmente utilizando equipamentos apropriados um índice de pelo menos 95% do Proctor Normal . Após o filme de PVC será aplicado um lastro de brita nº 2 com espessura de 03 cm, sobre o qual será colocado uma tela Soldada # 10x10 cm no fio 5 mm, aço CA- 60 do tipo Q.196 (malha única), O concreto a ser utilizado para esta finalidade  será  o  Concreto Fck- 30 Mpa, lançado com bombas (devido as paginações) na espessura de 8 cm, desempenado mecanicamente  com acabamento áspero-aveludado (antiderrapante).

Pisos com Ladrilhos Hidráulicos - Podotáteis

Quantidade de Ladrilhos Hidráulicos 40x40x2,5 cm :

Tipo Direcional: 2.472,00 peças – cor Cinza

Tipo Alerta: 587,00 peças – cor Cinza

Na sua faixa central das circulações com largura de 41 cm com rebaixamento mínimo de 05 cm (onde serão assentados os Piso Podotáteis Larg. 40 cm), e demais locais indicados em projeto, deverá ser prevista uma massa regularização de base para receber o Ladrilho Hidráulico. Para aplicação destes Ladrilhos Hidráulicos deverá ser utilizado uma argamassa flexível, para áreas externas, devendo ser seu rejunte com argamassa pré fabricada de boa qualidade.  Estes Ladrilhos Hidráulicos com dimensões de 40x40x2,5 cm, sendo utilizados  dois (02) tipos a saber: “Direcionais e Alerta” na cor Cinza, devendo ser observada para esta composição a NBR 9050/04, item 5.14.1, figura 59 (em anexo) e item 5.14.2, conforme esquemas definidos nas figuras  67 e 68 (em anexo) da citada Norma, atendendo assim as necessidades especiais de pessoas com deficiência Visual total ou parcial, permanente ou provisória. O aplicador destes pisos deverá primar pelo acabamento nos cortes e encontros dos pisos.

Pisos de Bloquetes Intertravados (10x20x06 cm)

Quantidade de Bloquetes Intertravados 10x20x06 cm

Cor Terracota: 2.852,91m²

Cor Cinza: 341,65m²

Sobre a área previamente compactada e nivelada, será executada uma camada de pedras (bica corrida), perfazendo uma espessura de 6 cm, que após sua regularização será aplicada sobre esta base um lastro de 5 (cinco) cm de areia Média (ou Pó de Pedra) completando a base sobre a qual será executada o assentamento dos  pisos de Bloquetes Intertravados com dimensões  10x20x06 cm – Fck- 35 Mpa (Tráfego médio) nas cores definidas em Projeto específico, ou seja (Cinza e Terracota). O rejuntamento das peças será executado após a compactação das mesmas com batedor de madeira (ou equipamento apropriado para esta finalidade), com vassourão utilizando areia média e fina preenchendo as juntas. Este assentamento deverá ser feito por pessoal especializado neste tipo de assentamento, evitando-se assim problemas futuros.

Os recortes e acabamentos nos encontros de pisos de diferentes tipos deverão primar pela qualidade, cortes e esquadros. Todos os materiais (de acabamento) deverão ser aprovados pela Fiscalização da PMB, antes de sua aplicação na Obra.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O fornecimento do material e a execução no assentamento do piso na área total constante do projeto, já inclui e considera as eventuais perdas e descartes por conta de quebras e recortes.

Medições e liberações quinzenais serão por etapas de acordo com o cronograma físico financeiro.

Visitas técnicas, mediante agendamento pelo telefone (18) 3641-9938, com o Arquiteto Kleber Bertaglia.

Prazo de execução 60 dias conforme cronograma.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverão ser previstos arremates nos encontros dos pisos com grelhas e Caixas de captação de águas pluviais, bem como nos cortes de pisos com as mesmas, em forma de faixas a serem definidas juntamente com a fiscalização da PMB.

Toda área deverá ser limpa, retirados os restos de materiais de construção utilizados para execução do objeto deste contrato, bem como uma vistoria geral acompanhado da Fiscalização da PMB.

Birigui, 17/08/2011

_____________________________________

Kleber Bertaglia

Arquiteto – Crea: 0600845086