MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: REPAROS NA E.M.E.F. - RUTH PINTÃO LOT

Local: Rua Moacyr Galvão n° 150, Conj. Hab. João Crevelaro, Birigui/SP

1.1 E 2.1 PAVILHÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PAVILHÃO DAS OFICINAS CURRICULARES

ITEM 1.1.1 e 2.1.1 Retirada de telhas cerâmicas romanas com reaproveitamento

Deverá ser retirada toda a cobertura em telhas romanas, juntamente com as cumeeiras, calhas e rufos, tendo o cuidado para evitar perdas, para reaproveitamento.

ITEM 1.1.2 e 2.1.2 Retirada de estrutura de madeira de cobertura existente

Deverá ser retirada e descartada em local apropriado toda a estrutura em madeira.

ITEM 1.1.3 e 2.1.3 Retirada de luminárias fluorecentes  2x40W existentes com reaproveitamento

Deverá ser retirada cuidadosamente as luminárias fluorescentes e armazenadas em local seguro.

ITEM 1.1.4 e 2.1.4 Retirada dos ventiladores de teto com reaproveitamento

Deverão ser retirados cuidadosamente os ventiladores e armazenados em local seguro.

ITEM 1.1.5 e 2.1.5 Retirada de forro em PVC inclusive estrutura metálica de sustentação s/reaproveitamento

Deverá ser retirada e descartada em local apropriado todo forro PVC.

ITEM 1.1.6 e 2.1.6 Remoção de fiação elétrica com reaproveitamento

Deverá ser retirada cuidadosamente toda instalação elétrica e armazena-las em local seguro.

ITEM 1.1.7 Demolição De Camada De Assentamento/Contrapiso Com Uso De Ponteiro, Espessura Ate 4cm

Deverá ser demolido todo revestimento e contra piso da sala 15. Os entulhos gerados deverão ser descartados em local apropriado.

1.2 E 2.2 PAVILHÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PAVILHÃO DAS OFICINAS CURRICULARES

ITEM 1.2.1 e 2.2.1 Execução de estrutura de madeira de cobertura para telhas cerâmicas romanas

O madeiramento deverá ser executado obedecendo à norma brasileira NBR-7190 da ABNT, em peroba, com caimento mínimo de 35%. As tesouras levarão obrigatoriamente estribos e braçadeiras de ferro nas emendas dos pendurais e das pernas com as linhas. As emendas eventualmente necessárias na linha da tesoura levarão talas de chapa de ferro fixadas com parafusos de ferro de no mínimo 1/2" de diâmetro. Além dos estribos e parafusos, em todas as emendas, deverão ser executados encaixes, para que nestas ligações, as peças tenham faces transmissoras de esforços.

Caberá à CONTRATADA elaborar Projeto de Estrutura em Madeira e terá total responsabilidade pela execução da cobertura, por sua estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura, inclusive nos casos em que os serviços tenham sido executados por SUBCONTRATADAS. Deverá ainda retirar ART de todos os serviços prestados.

ITEM 1.2.2 e 2.2.2 Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado

Deverá ser fixada em todos os beirais uma tabeira de madeira seca aparelhada de peroba, de 2,5 x 30,0 cm como acabamento.

ITEM 1.2.3 e 2.2.3 Mão de obra para execução de cobertura em telhas cerâmicas romanas

O telhamento será em telha cerâmica tipo romana de boa qualidade, fabricadas em barro fino e bem cozidas, bem desempenadas de forma a permitir perfeita superposição e encaixe.

O telhamento com telhas cerâmicas tipo romana, obedecerá ao que se segue: O assentamento será feito com as telhas côncavas (cavidades para baixo), paralelas às ripas, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, e a sobreposição é de cerca de 10cm. A cumeeira é cerâmica, do tipo da telha utilizada, colocada na parte mais alta do telhado, onde houver mudança no sentido das águas, assentadas com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, utilizando a colher de pedreiro para que o acabamento final fique chanfrado sem sujeiras da argamassa sobre o telhado. Serão fixados na cobertura todos os rufos e calhas que foram retirados e armazenados.

Concluído o assentamento das telhas, a cobertura deverá se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução, como: pregos, arames, pedaços de telha ou de argamassa solta, etc.

ITEM 1.2.4 e 2.2.4 Estrutura metálica tubular 20x20 galv. E=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc

Será executada uma estrutura metálica em aço tubular 20x20 galv. E=0,95mm em malha de 1,20 x 0,40 m para sustentação e fixação do forro pvc.

ITEM 1.2.5 e 2.2.5 Execução de forro de PVC, réguas de 10 cm, espessura 8 mm

Será executado um novo forro PVC com réguas de 10 cm por 8 mm de largura fixados em estrutura metálica tubular em aço 20x20 galv. E=0,95mm malha de 1,20 x 0,40 m.

O forro de PVC deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca.

Deverá o forro, apresentar 10 cm de largura, ou medida aproximada.

Os forros serão de PVC Rígido, fabricados a partir de um Cloreto de Polivinila de alto peso molecular.

O forro de PVC não ficará em contato com fontes de calor superiores a 50°C.  Serão evitadas luminárias com lâmpadas incandescentes junto ao forro de PVC, e empregadas sempre luminárias de luz fria.

O armazenamento das placas será feito em local abrigado de poeiras e intempéries e serão empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.

Todas as precauções serão tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a esforços que eventualmente possam ocasionar deformações.  Recomendamos o uso de papelão ondulado, lona ou outro material adequado como proteção provisória.

As placas serão manuseadas com o máximo de cuidado possível, pois trata-se de material de acabamento sensível.  As mãos que as manusearão estarão sempre limpas.  Recomendamos luvas de borracha para evitar que a gordura e o suor das mãos possam impregnar as chapas de forro.

As placas de PVC rígido serão cortadas com lâminas abrasivas ou serrar de dentes finos e com trava não acentuada.

O comprimento das chapas de forro de PVC será cerca de  5 mm menor do que o vão a ser forrado, em todas as extremidades junto às paredes ou às junções, para permitir a livre dilatação do material.

Forro será de placas de PVC rígido de paredes duplas.

Deverá ser instalado acabamento (rodaforro) PVC modelo moldura em todo o perímetro do forro PVC.

ITEM 1.2.6 e 2.2.6 Mão de obra para execução de fiação elétrica

Todas as instalações elétricas que foram retiradas e armazenadas deverão executadas fixando as tubulações, cabos e tomadas. O contratado é responsável pelo funcionamento dos equipamentos.

ITEM 1.2.7 e 2.2.7 Mão de obra para assentamento de luminaria fluorecentes 2x40W

Todas as luminárias fluorescentes e holofotes que foram retirados para execução da cobertura, deverão ser fixados, instalados e testados. O contratado é responsável pelo funcionamento dos equipamentos.

ITEM 1.2.8 e 2.2.8 Mão de obra para instalação de ventilador de teto

Todos os ventiladores de teto que foram retirados para execução da cobertura, deverão ser fixados, instalados e testados. O contratado é responsável pelo funcionamento dos equipamentos.

ITEM 1.2.9 Aterro e compactação mecanizada da sala 15

Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material selecionado isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m de terra empolada, convenientemente umedecida e compactada a 95% do proctor normal, mecanicamente, de modo a se evitar trincas ou fendas de retração e recalques. As superfícies que irão receber aterro deverão ser previamente limpas, cuidando se para que nelas não haja nenhum tipo de vegetação (cortada ou não), ou qualquer tipo de entulho, quando do início dos serviços.

Os aterros deverão ser executados com terra limpa, isenta de restos de vegetação ou qualquer tipo de entulho. Em nenhum tipo de aterro será admitido o uso de solos com turfas ou argilas orgânicas.

ITEM 1.2.10 Contra piso sala 15

Deverá ser executado contra piso de concreto na sala 15 com espessura de 5 cm. O concreto deverá ser fabricado com traço 1:3:3 (Cimento, areia e brita 1).

O concreto deve ser lançado e espalhado sobre o solo compactado ou sobre lastro de brita.

A superfície deve ser nivelada. Os concretos de lastro e de piso (depois de lançados e distribuídos sobre a base) deverão ser convenientemente adensados com equipamento mecânico ou manual, especialmente nas proximidades das juntas de dilatação dos pisos, e cuidadosamente sarrafeados com régua de alumínio, de modo a constituírem superfícies absolutamente desempenadas e niveladas.

Os pisos de concreto deverão ser alisados com desempenadeira, de modo que todas as irregularidades superficiais sejam eliminadas, e mantidos sob cura úmida durante os 7 dias que se seguirem a sua conclusão.

Não serão permitidas regularizações com pó de argamassa após o inicio de “pega” do concreto, devendo para tanto, haver planejamento dos serviços a serem executados no dia, de forma a possibilitar sua conclusão continuada e ininterrupta.

ITEM 1.2.11 Regularização De Piso/Base Em Argamassa Traço 1:0,5:8(Cimento, Cal E AReia), Espessura 2,5cm, Preparo Mecânico

Deverá ser executado piso/base em argamassa traço 1:0,5:8(cimento, cal e areia) com espessura de 2,5 cm. Picotar a superfície da base, após limpar a superfície com vassoura de forma a deixar a superfície completamente isenta de pó, graxa, gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam ocasionar futuros desprendimentos. Em caso de solicitação pesada do piso ou superfície muito suja, providenciar um jateamento com água e areia.

Lançar a argamassa em quadros dispostos em xadrez em dimensões compatíveis para a garantia de uma base firme e bem nivelada para o acabamento do piso.

ITEM 1.2.12 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014

Peças cerâmicas 45 cm X 45 cm de coloração uniforme, PEI-5, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de aço. Não devem apresentar deformações, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas, tipo A. O revestimento deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO que em comum acordo com o CONTRANTE deferira ou não pela utilização.

Deverá ser utilizada argamassa industrializada para assentamento cerâmico tipo AC II, devidamente certificada. A sua utilização deverá ter consentimento expresso da FISCALIZAÇÃO.

Pasta de rejuntamento cor indicada em projeto ou a definir com a FISCALIZAÇÃO, devendo ser utilizada argamassa industrializada para assentamento rejuntamento cerâmica, devidamente certificado.

Deverão ser executados rodapés com a mesma cerâmica do piso, conforme indicado em projeto.

Quando for necessário o corte das cerâmicas estes deverão ser executados com equipamentos apropriados para esta finalidade, não sendo permitido o processo manual. Não serão admitidos vazios na argamassa de assentamento. A existência de superfície oca implicará na retirada do revestimento e recomposição da superfície com revestimento nas mesmas especificações do utilizado.

A operação de rejuntamento deverá iniciar-se somente após 3 dias do término do assentamento. Antes do processo de rejuntamento as juntas deverão ser escovadas, limpas e umedecidas.

Obs.: Todo material que for comprado pela empresa responsável para execução da obra deverá primeiro ser aprovado pela Secretaria de Obras de Birigui.

Birigui, 13 de outubro de 2014.

| ________________________________ |  | _______________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefferson Souza |  | Rubens Franco da Silveira |  |  |  |
| Eng. Civil - CREA n: 5069236850 |  | Secretário de obras |  |  |  |